|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | | | | | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Ozola zāģbaļķu kvalitātes apraksts | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Zāģbaļķu apraksts | **A klase** | **I šķira** | **II šķira** | **III šķira** |  |
| Līkumainība | nepieļauj | 2% | 2% | 3% |  |
| **Zaru skaits zāģbaļķī** |  |  |  |  |  |
| Veseli zari līdz 25mm | nepieļauj | 5gab | neierobežoti | neierobežoti |  |
| Veseli zari līdz 50mm | nepieļauj | 1gab | 4gab | 6gab |  |
| Veseli zari līdz 100mm | nepieļauj | nepieļauj | 1gab | 3gab |  |
| Veseli zari līdz 150mm | nepieļauj | nepieļauj | 1gab | 2gab |  |
| Trupējuši zari līdz 25mm | nepieļauj | nepieļauj | 3gab | 5gab |  |
| Trupējuši zari līdz 50mm | nepieļauj | nepieļauj | 2gab | 4gab |  |
| Trupējuši zari līdz 100mm | nepieļauj | nepieļauj | 1gab | 2gab |  |
| Iekrāsojums | nepieļauj | nepieļauj | pieļauj | pieļauj |  |
| Plaisas | nepieļauj | nepieļauj | nepieļauj | pieļauj |  |
| Kodola trupe | nepieļauj | nepieļauj | nepieļauj | 10% no Ø |  |
| Metāla ieslēguma radīts iekrāsojums | nepieļauj | nepieļauj | nepieļauj | nepieļauj |  |
| Metāla ieslēgums | nepieļauj | nepieļauj | nepieļauj | nepieļauj |  |
| Sausi kaltuši baļķi | nepieļauj | nepieļauj | nepieļauj | nepieļauj |  |